Hodnotící standard

Metalograf/metalografka (kód: 21-077-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)
Týká se povolání:
Metalograf
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Příprava vzorků pro metalografické strukturní šetření
4
Provedení metalografického makrostrukturního zkoumání
4
Metalografické zkoumání mikrostruktury pomocí světelné mikroskopie
4
Vyhodnocení struktury oceli, litiny a neželezných kovů
4
Provádění kvalitativního a kvantitativního metalografického zkoumání mikrostruktury
4
Vyhodnocování strukturních vad zjištěných metalografickou analýzou
4
Vedení povinné dokumentace
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 1 z 8

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Příprava vzorků pro metalografické strukturní šetření
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit vzorek pro zkoušení makrostruktury a pro Baumannův otisk
Praktické předvedení
b) Připravit základní roztoky pro zviditelnění struktury
Praktické předvedení
c) Připravit jeden vzorek (lze zvolit buď některou z ocelí nebo litin nebo slitin neželezných kovů) pro zkoumání makrostruktury (fixace, broušení, leštění, naleptání)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provedení metalografického makrostrukturního zkoumání
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést Baumannův otisk na připraveném vzorku
Praktické předvedení
b) Naleptat makrostrukturu na připraveném vzorku a vyhodnotit ji
Praktické předvedení
c) Vyjmenovat základní požadavky na bezpečnost práce v metalografické laboratoři
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Metalografické zkoumání mikrostruktury pomocí světelné mikroskopie
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat světelný mikroskop - princip, kontrast zobrazení, rozlišovací schopnost
Ústní ověření
b) Předvést postup při pozorování mikrostruktury v okuláru mikroskopu nebo na displeji PC
Praktické předvedení
c) Předvést postup při zhotovování fotografické dokumentace mikrostruktury
Praktické předvedení
d) Popsat základní standardy používané při mikroskopickém studiu kovů
Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + b) + d) nebo a) + c) + d).
Vyhodnocení struktury oceli, litiny a neželezných kovů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat fáze a struktury ve stabilním a metastabilním diagramu Fe-C
Ústní ověření
b) Popsat diagramy IRA a ARA a vyjmenovat struktury  vznikající při zušlechťování
Ústní ověření
c) Popsat rovnovážný  diagram soustavy Cu – Zn
Ústní ověření
d) Popsat rovnovážný  diagram soustavy Al – Mg
Ústní ověření
e) Vysvětlit princip chemicko-tepelného zpracování (cementace a nitridace)
Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + b) + d) nebo a) + c) + e).
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 2 z 8

Hodnotící standard

Provádění kvalitativního a kvantitativního metalografického zkoumání mikrostruktury
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Naleptat vzorek a určit typ fází/mikrostrukturních složek
Praktické předvedení
b) Vyhodnotit podíl fází/mikrostrukturních složek ve struktuře
Praktické předvedení
c) Vyhodnotit velikost zrna u vzorku oceli podle ČSN EN ISO 643
Praktické předvedení
d) Vyhodnotit tvar a rozložení grafitu a určit jeho podíl u vzorku litiny
Praktické předvedení
e) Změřit mikrotvrdost podle ČSN ISO 4516
Praktické předvedení
f) Vyhodnotit mikročistotu oceli podle ČSN ISO 4967
Praktické předvedení
g) Vyhodnotit povrchovou vrstvu (oduhličení, nauhličení, povrchová kůra odlitku) podle ČSN EN ISO 3887
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) + b) nebo a) + c) nebo a) + d) nebo a) + e) nebo a) + f) nebo a) + g).
Vyhodnocování strukturních vad zjištěných metalografickou analýzou
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit základní vady licí struktury, popsat příčiny
Ústní ověření
b) Rozlišit základní vady protvářené struktury,  popsat příčiny
Ústní ověření
Je třeba splnit jedno ze dvou kritérií.
Vedení povinné dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypracovat protokol o metalografickém zkoumání
Praktické předvedení
b) Popsat zásady archivace výsledků
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 3 z 8

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=103048).
 
U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií (protože není nutné splnit všechna kritéria nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí), zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči o zkoušku výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřit. Dále sdělí, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.
 
U kompetence "Vyhodnocování strukturních vad" bude zvoleno zkoušené kriterium podle zaměření zkoušeného (buď slévač, hutník, nebo tvářeč).
 
Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 4 z 8

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:
 
·	•Vysokoškolské vzdělání v oboru materiálového inženýrství a nejméně 5 let praxe v oboru materiálového inženýrství z toho nejméně 3 roky práce v metalografické laboratoři odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 5 z 8

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Požadavky na materiálně-technické zázemí při zkoušce:
·	•zařízení pro dělení vzorků 
- kotoučová pila
- SiC kotouče
·	•zařízení pro fixaci vzorků
- automatický lis pro fixaci vzorků za tepla (do bakelitu)
- formy pro zalévání vzorků za studena (dentakryl nebo podobný materiál)
- spotřební materiál
·	•zařízení pro broušení a leštění vzorků 
- bruska a leštička
- brusné papíry SiC o zrnitosti 80–1200
- plátna DP-Mol a DP-Nap a diamantové pasty o zrnitosti 10, 3 a 1 mm
- smáčedlo, voda, etanol
- fén nebo zdroj stlačeného vzduchu
·	•digestoř pro leptání maker a miker
·	•zařízení pro Baumannovy otisky (fotografický papír, 6% vodný roztok kyseliny sírové, voda, ustalovač, denaturovaný líh, filtrační papír)
·	•chemické látky pro přípravu vybraných leptadel
- denaturovaný líh
- destilovaná voda 
- leptadla na vyvolání makrostruktury- nízko a středně leg. oceli (10% vodný roztok kyseliny dusičné)
- leptadlo podle Adler-Mattinga (25 ml dest. vody, 3 g chloridu měďnato-amonného, 50 ml HCl,15 g chloridu železitého)
- na vyvolání mikrostruktury 1-4% roztok kyseliny dusičné v etylalkoholu
- 5 ml HCl, 1 g kys.pikrové, 95 ml etylalkoholu (Vilella-Bain) 
- 5 ml kyseliny dusičné, 50 ml HCl, 50 ml destilované vody (V2A)
·	•laboratorní sklo
·	•světelný mikroskop propojený s PC vybaveným software pro akvizici a zpracování snímků
·	•mikrotvrdoměr
·	•pneumatické gravirovací pero na popis vzorku + kompresor
·	•rovnovážné diagramy binárních soustav: Fe-C (stabilní i metastabilní), Cu-Zn, Al-Mg
·	•vzorky pro zkoumání makrostruktury a Baumannův otisk, vzorky pro zkoumání mikrostruktury
·	•Normy ČSN EN ISO 643, ČSN ISO 4967, ČSN EN ISO 3887 a ČSN EN ISO 4516
 
Ochranné prostředky:
Brýle, pracovní oděv, rukavice, obuv
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 6 z 8

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 7 z 8

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Materiálový a metalurgický výzkum, s. r. o., Ostrava
Svaz kováren ČR, z. s.
Metalograf/metalografka, 20.8.2026 19:54:08
Strana 8 z 8