Kvalifikační standard

Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce (kód: 36-108-H)

Autorizující orgán:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:

Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Týká se povolání:

Stavební klempíř

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

3

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí

3

Posuzování kvality klempířských materiálů pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí

3

Výpočet plochy střechy a spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí

3

Manipulace s materiály, ukládání materiálu na střechu pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí

3

Volba technologických postupů při zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí

3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí

3

Spojování materiálů měkkým pájením pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí

3

Zhotovování a upravování podkladu a pojistné hydroizolace pod krytiny tvarově složitých střech

3

Volba pracovních postupů pro zhotovování drážkových krytin na nerovinných střešních plochách

3

Montáž drážkové krytiny na nerovinných střešních plochách

3

Návrh tvarově a řemeslně náročného prvku s rozviny dílů, výpočet spotřeby materiálů

3

Zhotovování a montáž tvarově a řemeslně náročných prvků

3

Zhotovování replik historických klempířských prvků

3

Povrchové úpravy klempířských prvků

3

Nakládání s odpady při zhotovování klempířských konstrukcí pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce

3

Dodržování BOZP, a PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí

3

Platnost standardu

Standard je platný od: 18.10.2024

Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 27.5.2026 23:51:42

Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce

Uchazečem

o

zkoušku

může

být

každá

fyzická

osoba

starší

18

let,

která

získala

alespoň

základy

vzdělání,

nebo

účastník

rekvalifikace

podle

zákona

č.

435/2004

Sb.,

zákon

o

zaměstnanosti.

Zdravotní

způsobilost

pro

vykonání

zkoušky

je

vyžadována

a

prokazuje

se

lékařským

potvrzením

(odkaz

na

povolání

v

NSP

–

https://www.nsp.cz/jednotka

-

prace/stavebni

-

klempir

).

Uchazeč

musí

být

vybaven

osobními

ochrannými

pracovními

prostředky

-

pracovní

oděv,

obuv.

Zkoušku

lze

vykonat

na

cvičné

stěně,

střeše

nebo

na

reálné

stavbě.

Autorizovaná

osoba

zároveň

s

odesláním

pozvánky

ke

zkoušce

písemnou

formou

sdělí,

kde

a

jakým

způsobem

se

uchazeč

může

informovat

o

svých

povinnostech

a

průběhu

zkoušky

a

které

doklady/dokumenty

musí

uchazeč

předložit

bezprostředně

před

započetím

zkoušky.

2.

Průběh

zkoušky

Před

zahájením

zkoušky

uchazeč

předloží

zkoušejícímu

průkaz

totožnosti

a

případně

další

dokumenty

opravňující

k

připuštění

ke

zkoušce

uvedené

v

části

1.

Vstupní

předpoklady

pro

účast

na

zkoušce.

Bezprostředně

před

zahájením

zkoušky

autorizovaná

osoba

seznámí

uchazeče

s

pracovištěm,

s

organizací

zkoušky,

s

jeho

právy

a

povinnostmi

v

rámci

zkoušky

dle

zákona

č.

179/2006

Sb.

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO),

o

čemž

bude

autorizovanou

osobou

vyhotoven

a

uchazečem

podepsán

písemný

záznam.

Zkoušející

uzná,

a

tedy

nemusí

ověřovat,

ty

odborné

způsobilosti,

které

byly

již

dříve

u

uchazeče

ověřeny

v

rámci

zkoušky

z

jiné

profesní

kvalifikace

(nutno

doložit

osvědčením

o

získání

profesní

kvalifikace),

a

které

jsou

shodné

svým

rozsahem

i

obsahem.

Rozsah

a

obsah

odborné

způsobilosti

určují

její

jednotlivá

kritéria

a

pokyny

k

realizaci

zkoušky

popsané

v

hodnoticím

standardu.

Zkoušející

tyto

odborné

způsobilosti

neuzná

jako

již

ověřené,

pokud

by

tím

nebylo

zajištěno

řádné

ověření

ostatních

požadavků

stanovených

tímto

hodnotícím

standardem

(například

při

nutnosti

dodržení

technologických

postupů

a

časové

souslednosti

různých

činností).

Zkouška

se

koná

v

českém

jazyce.

Zkouška

je

veřejná.

Praktická

část

zkoušky

a

praktická

zkouška

není

veřejná

v

případech,

kdy

to

je

nutné

z

hygienických

důvodů

nebo

z

důvodu

ochrany

zdraví

a

bezpečnosti

práce.

Odborná

způsobilost

Výpočet

plochy

střechy

a

spotřeby

materiálů

a

příprava

kladečského

plánu

pro

zhotovování

tvarově

a

řemeslně

náročných

prvků

a

konstrukcí

Minimální

požadavek

pro

návrh

je

střecha

se

sklonem

30°,

s

okapní

hranou

délky

minimálně

10

m,

štítovou

hranou

délky

minimálně

5

m,

nárožím

délky

minimálně

5

m,

úžlabím

délky

minimálně

5

m

a

okapním

svodem

délky

minimálně

3

m

pro

střešní

krytinu

stanovenou

zkoušejícím.

Součástí

zadání

je

výkres

střechy.

Kritérium

a)

-

b)

Uchazeč

změří

část

plochy

fasády

do

30

m

2

a

vypočítá

plochu

střechy.

Kritérium

c)

Uchazeč

zhotoví

kladečský

plán

a

plochu

fasády

do

10

m

2

.

Kritérium

d)

Uchazeč

vypočítá

spotřebu

materiálu

krytin

a

doplňkových

materiálů

na

plochy

fasády

do

10

m

2

.

Odborná

způsobilost

Spojování

materiálů

měkkým

pájením

pro

zhotovování

tvarově

a

řemeslně

náročných

prvků

a

konstrukcí

Kritérium

d)

Zhotovit

vodorovný

spoj

měkkým

pájením:

minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

Kritérium

e)

Zhotovit

svislý

spoj

měkkým

pájením:

minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

Kritérium

f)

Zhotovit

koutový

spoj

měkkým

pájením:

minimální

délka

spoje

0,2

m

a

provedení

u

dvou

vybraných

typů

materiálů.

Odborná

způsobilost

Zhotovování

a

upravování

podkladu

a

pojistné

hydroizolace

pod

krytiny

tvarově

složitých

střech

Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 27.5.2026 23:51:42

Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Kritérium

c)

a

d)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

zhotoví

podklad

pod

fasádu

výšky

2

m

a

šířky

3

m

včetně

pojistné

hydroizolace.

Odborná

způsobilost

Montáž

drážkové

krytiny

na

nerovinných

střešních

plochách

Kritérium

b)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

navrhne

pracovní

postup

montáže

krytiny:

minimální

délka

plochy

krytiny

6

m

2

.

Kritérium

c)

uchazeč

na

základě

požadavku

zkoušejícího

namontuje

krytinu:

minimální

délka

plochy

krytiny

6

m

2

.

Odborná

způsobilost

Návrh

tvarově

a

řemeslně

náročného

prvku

s

rozviny

dílů,

výpočet

spotřeby

materiálů

Kritérium

a)

uchazeč

na

základě

zadání

zkoušejícího

navrhne

tvarově

a

řemeslně

náročný

prvek

včetně

rozvinů

jednotlivých

dílů.

Může

se

jednat

o

ozdobný

kotlík,

nebo

chrlič

nebo

větrnou

růžici.

Minimální

rozměry

pro

zkoušku:

·

Ozdobný

kotlík

pro

odvodnění

střech

-

výška

kotlíku

0,3

m,

průměr

horní

části

0,2

m,

průměr

spodní

části

(vývod)

0,1

m

a

hloubka

kotlíku

0,15

m.

Pro

výrobu

ozdobného

kotlíku

je

vhodné

použít

plech

s

následujícími

tloušťkami:

měděný

plech

0,6

mm

až

0,8

mm;

titanzinkový

plech

0,7

mm

až

0,8

mm

nebo

pozinkovaný

ocelový

plech

0,6

mm

až

0,8

mm.

·

Chrlič

-

výška

chrliče

0,4

m,

šířka

chrliče

0,15

m,

hloubka

chrliče

0,2

m

a

průměr

vývodu

0,08

m.

Pro

výrobu

chrliče

je

vhodné

použít

plech

s

následujícími

tloušťkami:

měděný

plech

0,6

mm

až

0,8

mm;

titanzinkový

plech

0,7

mm

až

0,8

mm

nebo

pozinkovaný

ocelový

plech

0,6

mm

až

0,8

mm.

·

Větrná

růžice

-

průměr

větrné

růžice

0,4

m,

výška

(včetně

osy)

0,5

m.

Pro

výrobu

větrné

růžice

je

vhodné

použít

plech

s

následujícími

tloušťkami:

měděný

plech

0,8

mm

až

1,0

mm,

titanzinkový

plech

0,7

mm

až

0,9

mm.

Kritérium

b)

uchazeč

na

základě

návrhu

tvarově

a

řemeslně

náročného

prvku

vypočítá

spotřebu

materiálu

na

zhotovení

tohoto

prvku.

Odborná

způsobilost

Zhotovování

a

montáž

tvarově

a

řemeslně

náročných

prvků

Kritérium

a)

uchazeč

na

základě

vytvořeného

návrhu

zhotoví

tvarově

náročný

klempířský

prvek.

Kritérium

b)

uchazeč

navrhne

postup

montáže

prvku

na

zkoušejícím

zadanou

konstrukci.

Odborná

způsobilost

Zhotovování

replik

historických

klempířských

prvků

Kritérium

b)

uchazeč

na

základě

zadání

zkoušejícího

zhotoví

nákres

jednoho

klempířského

prvku

včetně

rozvinů

jednotlivých

dílů.

Může

se

jednat

o

ozdobný

kotlík,

nebo

chrlič

nebo

větrnou

růžici.

Při

ověřování

odborných

kompetencí

je

třeba

respektovat

ustanovení

platných

technických

norem

a

právních

předpisů:

Technické

normy:

·

ČSN

01

3420

Výkresy

pozemních

staveb

–

Kreslení

výkresů

stavební

části

·

ČSN

73

3610

Navrhování

klempířských

konstrukcí

·

ČSN

73

1901

-

1

Navrhování

střech

-

základní

ustanovení

·

ČSN

73

3610

Navrhování

klempířských

konstrukcí

Právní

předpisy:

·

Nařízení

vlády

č.

362/2005

Sb.,

o

bližších

požadavcích

na

bezpečnost

a

ochranu

zdraví

při

práci

na

pracovištích

s

nebezpečím

pádu

z

výšky

nebo

do

hloubky

v

platném

znění.

Vzhledem

k

charakteru

některých

činností

při

ověřování

kritérií

hodnocení

je

nezbytné

zajistit

pomoc

dalších

osob.

Postačuje

jedna

osoba,

která

provádí

asistenční

práce

(spojování,

ohýbání,

stříhání

plechů

apod.).

Autorizovaná

osoba,

resp.

autorizovaný

zástupce

autorizované

osoby,

je

oprávněna

předčasně

ukončit

zkoušku,

pokud

vyhodnotí,

že

v

důsledku

činnosti

uchazeče

bezprostředně

došlo

k

ohrožení

nebo

bezprostředně

hrozí

nebezpečí

ohrožení

zdraví,

života

a

majetku

či

životního

prostředí.

Zdůvodnění

předčasného

ukončení

zkoušky

uvede

autorizovaná

osoba

do

Záznamu

o

průběhu

a

výsledku

zkoušky.

Uchazeč

může

ukončit

zkoušku

kdykoliv

v

jejím

průběhu,

a

to

na

vlastní

žádost.

Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 27.5.2026 23:51:42

Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu

Autoři kvalifikačního standardu

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 27.5.2026 23:51:42

Strana 4 z 4