Kvalifikační standard

Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce (kód: 36-108-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Posuzování kvality klempířských materiálů pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí
3
Výpočet plochy střechy a spotřeby materiálů a příprava kladečského plánu pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálu na střechu pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí
3
Volba technologických postupů při zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí
3
Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí
3
Spojování materiálů měkkým pájením pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí
3
Zhotovování a upravování podkladu a pojistné hydroizolace pod krytiny tvarově složitých střech
3
Volba pracovních postupů pro zhotovování drážkových krytin na nerovinných střešních plochách
3
Montáž drážkové krytiny na nerovinných střešních plochách
3
Návrh tvarově a řemeslně náročného prvku s rozviny dílů, výpočet spotřeby materiálů
3
Zhotovování a montáž tvarově a řemeslně náročných prvků
3
Zhotovování replik historických klempířských prvků
3
Povrchové úpravy klempířských prvků
3
Nakládání s odpady při zhotovování klempířských konstrukcí pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce
3
Dodržování BOZP, a PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro zhotovování tvarově a řemeslně náročných prvků a konstrukcí
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.10.2024
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 17.6.2026 9:28:28
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/stavebni
-
klempir
).
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
 
Zkoušku
lze
vykonat
na
cvičné
stěně,
střeše
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy
a
spotřeby
materiálů
a
příprava
kladečského
plánu
pro
zhotovování
tvarově
a
řemeslně
náročných
prvků
a
konstrukcí
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
minimálně
10
m,
štítovou
hranou
délky
minimálně
5
m,
nárožím
délky
minimálně
5
m,
úžlabím
délky
minimálně
5
m
a
okapním
svodem
délky
minimálně
3
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
a)
-
b)
Uchazeč
změří
část
plochy
fasády
do
30
m
2
a
vypočítá
plochu
střechy.
Kritérium
c)
Uchazeč
zhotoví
kladečský
plán
a
plochu
fasády
do
10
m
2
.
Kritérium
d)
Uchazeč
vypočítá
spotřebu
materiálu
krytin
a
doplňkových
materiálů
na
plochy
fasády
do
10
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Spojování
materiálů
měkkým
pájením
pro
zhotovování
tvarově
a
řemeslně
náročných
prvků
a
konstrukcí
Kritérium
d)
Zhotovit
vodorovný
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
e)
Zhotovit
svislý
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
f)
Zhotovit
koutový
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
a
upravování
podkladu
a
pojistné
hydroizolace
pod
krytiny
tvarově
složitých
střech
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 17.6.2026 9:28:28
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Kritérium
c)
a
d)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
zhotoví
podklad
pod
fasádu
výšky
2
m
a
šířky
3
m
včetně
pojistné
hydroizolace.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
drážkové
krytiny
na
nerovinných
střešních
plochách
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
navrhne
pracovní
postup
montáže
krytiny:
minimální
délka
plochy
krytiny
6
m
2
.
Kritérium
c)
uchazeč
na
základě
požadavku
zkoušejícího
namontuje
krytinu:
minimální
délka
plochy
krytiny
6
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Návrh
tvarově
a
řemeslně
náročného
prvku
s
rozviny
dílů,
výpočet
spotřeby
materiálů
Kritérium
a)
uchazeč
na
základě
zadání
zkoušejícího
navrhne
tvarově
a
řemeslně
náročný
prvek
včetně
rozvinů
jednotlivých
dílů.
Může
se
jednat
o
ozdobný
kotlík,
nebo
chrlič
nebo
větrnou
růžici.
Minimální
rozměry
pro
zkoušku:
·
Ozdobný
kotlík
pro
odvodnění
střech
-
výška
kotlíku
0,3
m,
průměr
horní
části
0,2
m,
průměr
spodní
části
(vývod)
0,1
m
a
hloubka
kotlíku
0,15
m.
Pro
výrobu
ozdobného
kotlíku
je
vhodné
použít
plech
s
následujícími
tloušťkami:
měděný
plech
0,6
mm
až
0,8
mm;
titanzinkový
plech
0,7
mm
až
0,8
mm
nebo
pozinkovaný
ocelový
plech
0,6
mm
až
0,8
mm.
·
Chrlič
-
výška
chrliče
0,4
m,
šířka
chrliče
0,15
m,
hloubka
chrliče
0,2
m
a
průměr
vývodu
0,08
m.
Pro
výrobu
chrliče
je
vhodné
použít
plech
s
následujícími
tloušťkami:
měděný
plech
0,6
mm
až
0,8
mm;
titanzinkový
plech
0,7
mm
až
0,8
mm
nebo
pozinkovaný
ocelový
plech
0,6
mm
až
0,8
mm.
·
Větrná
růžice
-
průměr
větrné
růžice
0,4
m,
výška
(včetně
osy)
0,5
m.
Pro
výrobu
větrné
růžice
je
vhodné
použít
plech
s
následujícími
tloušťkami:
měděný
plech
0,8
mm
až
1,0
mm,
titanzinkový
plech
0,7
mm
až
0,9
mm.
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
návrhu
tvarově
a
řemeslně
náročného
prvku
vypočítá
spotřebu
materiálu
na
zhotovení
tohoto
prvku.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
a
montáž
tvarově
a
řemeslně
náročných
prvků
Kritérium
a)
uchazeč
na
základě
vytvořeného
návrhu
zhotoví
tvarově
náročný
klempířský
prvek.
Kritérium
b)
uchazeč
navrhne
postup
montáže
prvku
na
zkoušejícím
zadanou
konstrukci.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
replik
historických
klempířských
prvků
Kritérium
b)
uchazeč
na
základě
zadání
zkoušejícího
zhotoví
nákres
jednoho
klempířského
prvku
včetně
rozvinů
jednotlivých
dílů.
Může
se
jednat
o
ozdobný
kotlík,
nebo
chrlič
nebo
větrnou
růžici.
 
Při
ověřování
odborných
kompetencí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
·
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
·
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
·
ČSN
73
1901
-
1
Navrhování
střech
-
základní
ustanovení
·
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
Právní
předpisy:
·
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
v
platném
znění.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
kritérií
hodnocení
je
nezbytné
zajistit
pomoc
dalších
osob.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce
(spojování,
ohýbání,
stříhání
plechů
apod.).
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 17.6.2026 9:28:28
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
·	Fas Maniny, Praha
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce, 17.6.2026 9:28:28
Strana 4 z 4